|  |  | 404119, Волгоградская область город Волжский пр. Ленина 308 ж, оф.6 | Тел./факс: (8443) 55-09-21 Моб.: 8-961-663-10-12 | E-mail: stroiimidg@mail.ru www.isollat.ru www.krasko.ru www.elkon-termo.ru |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Концепция применения

жидко-керамического покрытия Изоллат.

Жидко-керамическое покрытие Изоллат – это полимерная композиция с полыми силикатными микросферами, заполненными разреженным воздухом, предназначено для теплоизоляционной и антикоррозионной защиты тепловых и инженерных сетей, технологических трубопроводов, тепломеханического и емкостного оборудования, для теплоизоляции и защиты строительных конструкций, фасадов жилых и производственных зданий.

На сегодняшний день производится 5 марок покрытия Изоллат:

- Изоллат 01  -  Для защиты строительных конструкций, теплоизоляции стен снаружи и 	внутри зданий.

- Изоллат 02  -  Покрытие трубопроводов, промышленного, котельного и емкостного оборудования с температурой теплоносителя до +150oС, в пиковом режиме до +170oС.

- Изоллат 03  -  Материал с антипиреновыми добавками для объектов с повышенной пожарной опасностью, с температурой теплоносителя до + 150oС, в пиковом режиме до +170oС.

- Изоллат 04  -  Покрытие трубопроводов и оборудования с температурой теплоносителя до +500oС, в пиковом режиме до +600oС.

- Изоллат 05  -  Огнезащитное покрытие для стальных конструкций, обеспечивает 2 (120 мин.) и 3 ( 90 мин.) группы огнезащитной эффективности.

В состав всех марок включены  специальные  добавки с наноструктурой , обеспечивающие высокое качество, антикоррозионную защиту и хорошую адгезию к любым материалам.   Консистенция покрытия позволяет наносить его на поверхности любой геометрической формы.

Применение покрытия Изоллат позволяет, по заключению Испытательного Центра «СТРОЙТЕСТ – СИБАДИ», снизить теплопотери в 2,87 раза, при стоимости 1м2 изоляции, выполненной Изоллатом - 1230 руб., что  значительно ниже типовых видов изоляции (минвата – 1585руб., ППУ – 1726 руб.). Разработано и широко применяется комбинированное покрытие : Изоллат + стеклохолст ИПСТ 1000, которое позволило при сохранении теплоизоляционного эффекта снизить стоимость 1м2 изоляции на 30-40%. Покрытие не требует дополнительной защиты снаружи, срок службы  составляет 15 лет.

Высокое качество полых сфер обеспечивает высокую стойкость материала к ультрафиолетовому излучению (светоотражение ~ 90% ) и дает возможность для покрытия фасадов зданий в качестве теплоизоляции. При стоимости такого вида изоляции 1м2 фасада кирпичного оштукатуренного здания – 644руб, ( «Steinophon» - 1240руб., «URSA» - 1521руб.) и при толщине ~1-1,5мм – это один из наиболее эффективных и экономичных теплоизоляционных материалов. Нанесение покрытия Изоллат на стену не требует никакого механического крепления и позволяет сохранить и укрепить наружный слой строительной конструкции, вес 1м2 изоляции толщиной  1мм составляет всего    280 грамм ( навесных фасадов – десятки килограмм), незначительно увеличивается нагрузка на фундамент, что немаловажно при термореновации старых, ветхих зданий.

Покрытие Изоллат и производство запатентовано ( Патент РФ № 2251563), прошло полную сертификацию в органах Российской Федерации, сертифицировано в Белоруссии, в Украине, готовится сертификация в Германии, Бельгии.